《木结构建筑工艺实验》课程教学大纲

课程代码：0404042

课程名称：木结构建筑工艺实验

英文名称：Timber Structure Construction Technology Experiment

课程类别：专业基础课（学科基础课）

课程性质：必修

学分/总学时：0.5/16（其中，讲授0学时，实验16学时，上机0学时）

适用专业：木材科学与工程（木结构建筑）

先修课程：《木材学》、《制材学》、《干燥学》

开课学院：材料科学与工程学院

课程负责人：王正，杨小军，王志强，陆步云，董会军

一、课程简介（中文，宋体11号字）

本课程介绍了木结构建筑常见物理力学性能的检测方法、步骤和结果与分析等内容。通过本课程的学习使学生对木结构建筑的工艺实验的方法和技能有所了解和掌握。

This course introduces the detection methods, procedures, results and analysis of common physical and mechanical properties of wood structure buildings. Through the study of this course, students can understand and master the methods and skills of the craft experiment of wood structure building.

二、课程目标

1.课程总体目标：

对木结构建筑常见物理力学性能的检测与分析有全面系统的了解。熟悉和掌握运用各种标准和方法进行木结构建筑的工艺实验。

2.课程目标与毕业要求的支持关系

目标1：掌握锯材合格率测定和锯材质量检验与评等方法，木梁弯曲性能测试方法，木材导热性能方法，木材含水率、密度和干缩性测定实验方法，热处理木材力学性能检测和热处理木材吸水性能检测方法等。（支撑毕业要求1、2、3、6、8）

目标2：学习测试仪器的使用方法。（支撑毕业要求1、2、3、6、8）

目标3：掌握对测试结果的分析。（支撑毕业要求1、2、3、6、8）

三、课程思政设计（简要描述课程思政目标、教学方法设计，所有课程都必需有，也可融在第四部分教学内容中）

在课程讲解过程中结合章节内容穿插讲解思政内容，将思政内容融入到教学内容中。如在各章节内容中讲解国家关于建筑业及木材工业发展战略，区域经济发展要求。结合行业发展动态分析木建筑工艺实验测试方法及技术的发展，归纳总结木结构建筑产业特征及其对从业人员的要求等。

四、课程教学内容及要求

表1教学内容及要求

| 章节 | 内容及要求 | 学时分配 |
| --- | --- | --- |
| 锯材质量检验与评等实验（支撑课程目标1、2、3） | 教学内容： 锯材质量检验与评等。 学习要求： 识别锯材的各种缺陷，熟悉用相关标准进行锯材评等与尺寸检量的方法。 重难点： 识别锯材的各种缺陷；锯材评等与尺寸检量的方法。 教学方法： 实验演示和分组实验。 | 3 |
| 木梁弯曲性能测试实验（支撑课程目标1、2、3） | 教学内容： 测试木梁受弯时的弹性模量和强度，以及对木梁横向弯曲试验中试件中部截面的应力分布及变化规律分析，加载过程中载荷与位移变化规律及其伴随现象分析。 学习要求： 熟悉木梁受弯时的弹性模量和强度的测定方法，以及木梁横向弯曲试验中试件中部截面的应力分布及变化规律；熟悉木构件加载过程中载荷与位移变化规律及其伴随的现象。 重难点： 木梁受弯时的弹性模量和强度测试原理及测试方法。 教学方法： 实验演示和分组实验。 | 3 |
| 木质材料导热性能测试实验（支撑课程目标1、2、3） | 教学内容： 木质复合材料（定向刨花板、胶合板、纤维板）导热系数（准）稳态方法测试导热系数。 学习要求： 掌握木材材料导热系数测试原理，测试方法和评价方法。掌握确定材料是否属于保温材料的方法。 重难点： （准）稳态方法测试导热系数原理。 教学方法： 实验演示和分组实验。 | 3 |
| 木材含水率和干缩性测定实验（支撑课程目标1、2、3） | 教学内容： 测定木材含水率；测定木材线干缩性和体积干缩性。 学习要求： 含水率的定义和测定方式；线干缩性和体积干缩性的定义和测定方式。 重难点： 全干试样的制作；线干缩率和体积干缩率的计算方法。 教学方法： PPT讲解步骤，学生动手操作 | 4 |
| 热处理木材吸水性能检测实验（支撑课程目标1、2、3） | 教学内容： 分析热处理工艺对木材力学性能的影响规律；选取不同温度条件下热处理后的木材作为研究对象，测试试件的吸水性能；分析热处理温度对木材吸水性能的影响规律。 学习要求： 掌握木材热处理的基本原理，并了解木材吸水的原因；掌握木材吸水性的测试方法，分析热处理温度对木材吸水性的影响规律。 重难点：木材吸湿吸水的原因，热处理温度对木材性能性能的影响。 教学方法：文字介绍、实验演示和分组实验。 | 3 |

备注：1、教学内容中应包含课程思政内容

2、学时分配中，如混合式课程，一定要对各章的线上学习内容及学时予以明确

五、课程考核与成绩评定方式及过程

考核方式：实验/实验报告

课程总评成绩=实验报告成绩60%+实验40%

# 超过2次旷课分数为0

# 六、课程教材与主要参考书

# 1.推荐教材

《木材学》，徐永吉主编，南京林业大学木材学教研室，2000.1

《制材学》，孙友富主编，中国林业出版社，1999.12

《木材干燥》，朱正贤主编，中国林业出版社， 1981.6

《GBT 50329-2012木结构试验方法标准》，中华人民共和国住房和城乡建设部印发，2012.10

2.主要参考书

《制材学》教学实践指导书，南京林业大学木材科学与工程系，2008.1

《非稳态（准稳态）法测材料的导热性能指导书》，王志强，南京林业大学，2010

大纲制订人：王正，杨小军，王志强，陆步云，董会军

大纲审核人：杨小军

制订日期：2020年7月